	北京市消费者协会一次性内裤比较试验测试结果

	序号
	样品名称
	商标
	生产日期或批号
	规格型号
	产品执行标准
	单价（元/条）
	安全性（测试项目（单位））
	性能测试（测试项目（单位））
	综合评星

	
	
	
	
	
	
	
	细菌菌落总数

限值：≤200
（CFU/g）
	特定微生物
	真菌菌落总数

限值：≤100
（CFU/g）
	评星
	纤维含量


（%）
	评星
	起球


（级）
	评星
	耐湿摩擦色牢度


（级）
	评星
	吸水性


（s）
	评星
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	大肠菌群
	铜绿假单胞菌
	金黄色葡萄球菌
	溶血性链球菌
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	便携纯棉内裤
	洁丽雅
	2025/12/05
	三角女士款5条装
	Q/410700YM010 T/GDBX 056-2022 GB 15979 GB18401
	3.98 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料:棉100


里裆:棉100
	★★★★★
	起球3-4
	★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性＞90
	★
	★★★★

	2
	一次性内裤（女士白色）
	未标注
	2025/03/05
	M(165/76) 适用腰围(cm)：73-79 适用臀围(cm)：90-98
	Q/CYAMN0003-2023 GB 18401B类 GB15979 T/GDBX0567A级
	5.18 
	40
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★
	面料:棉100


里裆:棉100
	★★★★★
	起球3-4
	★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性 42.1
	★★
	★★★★

	3
	十月结晶®一次性纯棉内裤
	十月结晶
	生产批号：20260115 0502
	货号：SH860 产品规格：XL 净含量：5条/盒
	Q/SYE 004 GB 15979-2024 T/TTGA 007-2024
	3.00 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料:棉100


里裆:棉100
	★★★★★
	起球3-4
	★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性＞90
	★
	★★★★

	4
	有时光®免洗一次性内裤
	有时光
	20251103
	M 155/85 净含量：5条
	Q/YSG 007 GB 15979 T/GDBX 056
	3.36 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料:棉100


里裆:棉100
	★★★★★
	起球3-4
	★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性＞90
	★
	★★★★

	5
	条纹女士日抛内裤
	巴迪高BADIGO
	2025/12/18
	白色7条装-L(160/75)
	Q/BDG 001-2024 GB18401-2010 A类 GB 15979-2024
	3.66 
	20
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	10
	★★★★
	面料:棉94.1


 氨纶5.9


里裆:棉100
	★★★★★
	起球3-4
	★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性 3.2
	★★★★★
	★★★★☆

	6
	德佑牌一次性内裤
	德佑
	2025/11/11
	产品规格：M 净含量：12条/包
	Q/410183 HNYX 006


GB 15979
	3.57 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料:粘纤100


里裆:棉100
	★★★★★
	起球3-4
	★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性 41.4
	★★
	★★★★

	7
	男士一次性内裤
	贝因美
	2026/01/06
	1条装
	GB/T 8878


GB15979
	5.48 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料:聚酯纤维100


里裆: 聚酯纤维100
	★★★★★
	起球3-4
	★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性 1.1
	★★★★★
	★★★★★

	8
	RENEESME®一次性内裤
	RENEESME
	2026/1/27
	轻羽 AF M码 净含量：5条
	GB 15979


Q/MDWS 001
	3.21 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料:棉95.3


氨纶4.7


里裆:棉100
	纤维标注错误，不予评星
	起球4
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性 1.2
	★★★★★
	不予

	9
	一次性纯棉平角内裤 男士
	猫人
	2025/06/01
	规格：XL 净含量：3条 颜色：灰色
	Q/XZLY004-2022 GB 15979 GB 18401-2010
	6.36 
	30
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★
	面料:棉100


里裆:棉100
	★★★★★
	起球3-4
	★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性＞90
	★
	★★★☆

	10
	Babycare®金山茶新生柔儿童一次性内裤
	Babycare
	生产批号：20250819 BA
	产品规格：XXS码 净含量：4条 适用腰围：47-51cm
	Q/BCBBK 03020 GB15979
	6.87 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	莱赛尔纤维 94.4 氨纶 5.6
	★★★★★
	起球4
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性6.2
	★★★★
	★★★★★

	11
	一次性内裤（7条）
	啄木鸟
	2026-02-10
	L码 7条
	GB/T 8878


GB15979
	3.16 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料:聚酯纤维100


里裆:棉100
	★★★★★
	绿色：3-4


黄色：3-4


蓝色：3-4


粉色：3-4


白色：3-4
	★★★
	绿色：4-5


黄色：4-5


蓝色：4-5


粉色：4-5


白色：4-5
	★★★★★
	绿色：吸水性4.3


黄色：吸水性3.7


蓝色：吸水性17.9


粉色：吸水性4.1


白色：吸水性＞90
	★ （多色取最低白＞90）
	★★★★

	12
	免洗一次性内裤
	freego
	20251103
	L 165/90 5条装
	T/CTES 1020-2019


GB 15979 GB 18401
	3.39 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料:聚酯纤维94.5  氨纶5.5


里裆: 聚酯纤维94.0  氨纶6.0
	★★★★★
	起球3-4
	★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性 23.5
	★★★
	★★★★☆

	13
	一次性内裤（男士）
	七海秋QIHAIQIU(图形）
	2025/11/26
	5PCS
	GB 18401


T/HNTES 0010
	5.96 
	20
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	10
	★★★☆
	面料:聚酯纤维100
	★★★★★
	起球4
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性 1.1
	★★★★★
	★★★★☆

	14
	袋鼠妈妈纯棉一次性内裤
	袋鼠妈妈
	P241106
	4条装/XL
	GB/T8878 GB15979
	3.61 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料:棉100


里裆:棉100
	★★★★★
	起球3-4
	★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性＞90
	★
	★★★★

	15
	5条装全棉女士旅行内裤(M码，宽臀版)
	MINISO
	2026/1/3


3545600301
	M 160/90
	GB 15979 


T/GDBX 067-2022


Q/MINISO 112-2022
	4.08 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料:棉100


里裆:棉100
	★★★★★
	起球3-4
	★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性＞90
	★
	★★★★

	16
	女士日抛内裤
	全棉时代
	20260105
	M码，5条/袋
	Q/QMSD009 GB15979
	6.18 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料:棉100


里裆:棉100
	★★★★★
	起球4
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.2
	★★★★★
	★★★★★

	17
	蓓安适®无菌纯棉内裤
	蓓安适
	20251204
	δ系-条纹女士三角白色L（4条）货号：A0005
	GB 15979 


Q/SFSW01
	5.19 
	60
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	40
	★★★
	面料:棉95.7


氨纶4.3


里裆: 棉100
	★★★★★
	起球4
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性8.2
	★★★★
	★★★★☆

	18
	EMXEE®嫚熙牛油果一次性内裤（女士款）
	EMXEE嫚熙
	2025/10/25
	4条/盒
	GB 15979 


Q/MXSM 05-2025
	5.44 
	10
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	5
	★★★★
	面料:棉100


里裆:棉100
	★★★★★
	起球3-4
	★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性＞90
	★
	★★★☆

	星级评价规则
	＜5
	有任何一项检出，不予评星。
	≥10，单项星级下调半星。
	★★★★★
	纤维名称标注规范，含量偏差在标准允差范围内
	★★★★★
	4-5级
	★★★★★
	≥4
	★★★★★
	≤5
	★★★★★
	根据权重算加权平均，其中微生物、吸水性权重各占25%，纤维含量标识占20%，起球等级、耐湿摩擦色牢度各占15%。≥4.5五星，≥4.0且＜4.5四星半，≥3.5且＜4.0四星，≥3.0且＜3.5三星半，<3.0三星。


样品存在以下情形之一的，不予评星：


1.微生物指标不符合GB 15979相关要求；


2.纤维名称标注错误或未标注；


3.检测项目不适用或未检验，无法进行综合评定。

	
	≥5 且 ＜10
	
	
	★★★★☆
	纤维名称标注不规范，但含量偏差在标准允差范围内
	★★★★
	4级
	★★★★
	3～4
	★★★★
	＞5且≤10
	★★★★
	

	
	≥10 且 ＜50
	
	
	★★★★
	纤维名称标注规范，但含量偏差超出标准允差范围
	★★★
	3—4级
	★★★
	3
	★★★
	＞10且≤30
	★★★
	

	
	≥50 且 ＜100
	
	
	★★★☆
	纤维名称标注不规范，含量偏差超出标准允差范围
	★
	3级
	★★
	2～3
	★★
	＞30且≤90
	★★
	

	
	≥100 且 ≤200
	
	
	★★★
	-
	-
	＜3级
	★
	≤2
	★
	＞90
	★
	


	北京市消费者协会一次性马桶垫比较试验测试结果

	序号
	样品名称
	商标
	生产日期或批号
	规格型号
	产品执行标准
	单价（元/片）
	安全性（测试项目（单位））
	性能测试（测试项目（单位））
	综合评星

	
	
	
	
	
	
	
	细菌菌落总数

限值：≤200
（CFU/g）
	特定微生物
	真菌菌落总数

限值：≤100
（CFU/g）
	评星
	纤维含量


（%）
	评星
	起球


（级）
	评星
	断裂强力


（N）
	评星
	耐湿摩擦色牢度


（级）
	评星
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	大肠菌群
	铜绿假单胞菌
	金黄色葡萄球菌
	溶血性链球菌
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	一次性马桶垫
	乐活旅行
	2024年9月8日
	尺寸：140*1400MM
	GB 15979 


GB/T 24218.3


Q/T 62009-2003
	0.76 
	10
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★
	
面料:丙纶100
	不予评星（名称标注错误）
	起球4
	★★★★
	经向/纵向30
	-
	★★★
	4-5
	★★★★★
	不予

	2
	一次性马桶垫
	MIIOW
	20250508
	40cm×60cm 
	Q/SDHF014 GB 15979
	2.56 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料:丙纶100 （非纤维物质除外）
	不予评星（名称标注错误）
	起球4
	★★★★
	经向/纵向45
	-
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	不予

	3
	蓓安适®无纺布马桶垫
	蓓安适
	2025.7.29
	规格:140×1300mm


数量:40片装
	Q/SFSW 03
	0.49 
	90
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★☆
	丙纶100
	★★★★★
	起球4
	★★★★
	-
	纬向/横向 37
	★★★☆
	4-5
	★★★★★
	★★★★☆

	4
	一次性马桶套
	京东京造
	20260106
	规格尺寸:14*142cm


净含量:20个装(独立包装)
	Q/JDCOM0197-2024


GB15979
	0.40 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	丙纶100
	不予评星（名称标注错误）
	不适用
	不适用
	-
	纬向/横向 51
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	不予

	5
	有时光®便携马桶垫（开即贴）
	有时光
	20250628
	产品规格：40*60cm 净含量：10个装
	GB/T 26391-2022 GB/T 15979-2022
	0.48 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	纤维素材料100（非纤维物质除外）
	不予评星（名称标注错误）
	起球4-5
	★★★★★
	经向/纵向35
	
纬向/横向22
	★★★
	4-5
	★★★★★
	不予

	6
	安可新牌一次性马桶垫
	安可新
	生产日期：20260208 


批号：A260208
	尺寸：60×40cm 净含量：10片装
	Q/SDHF 014 GB15979
	0.99 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	纤维素材料100 
	不予评星（名称标注错误）
	起球4-5
	★★★★★
	经向/纵向15
	
纬向/横向21 
	★★
	4-5
	★★★★★
	不予

	7
	一次性马桶垫
	未标注
	2025年02月08日
	规格：10个装 展开尺寸：14×137cm
	Q/SDHF014 GB15979
	0.83 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料：丙纶100 （非纤维物质除外）
	不予评星（名称标注错误）
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向12
	-
	★★
	4-5
	★★★★★
	不予

	8
	旅行一次性马桶座垫
	暗月
	2025年10月08日
	40*48cm
	GB15979
	0.18 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	不适用
	不予评星（名称标注错误）
	不适用
	不适用
	不适用
	-
	不适用
	4-5
	★★★★★
	不予

	9
	一次性双层无纺布马桶垫
	美丽雅
	2025年08月29日
	10袋装
	Q/62171068 9.36


GB15979
	1.28 
	1.1×10²
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★
	面料：丙纶100 （非纤维物质除外）
	★★★★★
	起球 4-5
	★★★★★
	-
	纬向/横向9.0
	★★
	4-5
	★★★★★
	★★★★

	10
	一次性马桶垫（套）
	海氏海诺
	2025/12/20
	产品规格：60cm×40cm
	Q/370285 HNS 051
	1.11 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	纤维素材料100 （非纤维物质除外）
	不予评星（未标注）
	起球4-5
	★★★★★
	经向/纵向35
	
纬向/横向24 
	★★★
	4-5
	★★★★★
	不予

	11
	十月结晶®一次性卫生马桶垫（加厚款）
	十月结晶
	生产批号：20260203 HF
	货号：SH5030 产品规格：40cm×60cm 净含量：10片
	Q/SDHF 014 GB15979
	1.99 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料：丙纶100 （非纤维物质除外）
	不予评星（名称标注错误）
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向65
	-
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	不予

	12
	一次性马桶垫
	gooxu古旭
	20250510
	40×60cm
	GB15979


Q/SDHF014
	1.80 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料：丙纶100 （非纤维物质除外）
	不予评星（名称标注错误）
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向49
	-
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	不予

	13
	隔脏马桶套
	巴迪高
	2026/01/03
	10片装


尺寸：17*166CM
	Q/BDG 012-2025


GB 15979-2024
	1.33 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	丙纶100 （非纤维物质除外）
	★★★★★
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向38
	-
	★★★
	4-5
	★★★★★
	★★★★☆

	14
	一次性马桶垫
	洁丽雅
	批号：251027 生产日期：2025 10 02
	规格:40cm*60cm 7pcs
	Q/SDHF 014-2020(一次性马桶垫) GB15979
	1.25 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	面料：丙纶100 （非纤维物质除外）
	不予评星（名称标注错误）
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向55
	-
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	不予

	15
	旅行马桶垫
	七海秋QIHAIQIU(图形）
	2026/01/06
	10PCS
	GB/T 5709


Q/QHQ 004
	0.42 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	纤维素材料100 （非纤维物质除外）
	不予评星（名称标注错误）
	起球 4-5
	★★★★★
	经向/纵向22
	-
	★★
	4-5
	★★★★★
	不予

	16
	欣云一次性马桶垫
	欣云
	2026年01月05日
	40×60CM
	Q/SW8015
	0.29 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	纤维素材料100 （非纤维物质除外）
	不予评星（名称标注错误）
	起球4-5
	★★★★★
	经向/纵向34
	
纬向/横向21 
	★★★
	4-5
	★★★★★
	不予

	星级评价规则
	＜5
	 有任何一项检出，不予评星。
	≥10，单项星级下调半星。
	★★★★★
	纤维名称标注规范，含量偏差在标准允差范围内
	★★★★★
	4-5级
	★★★★★
	≥50 N
	≥40 N
	★★★★★
	≥4
	★★★★★
	根据权重算加权平均，其中微生物、断裂强力权重各占25%，纤维含量标识占20%，起球等级、耐湿摩擦色牢度各占15%。。≥4.5五星，≥4.0且＜4.5四星半，≥3.5且＜4.0四星，≥3.0且＜3.5三星半，<3.0三星。样品存在以下情形之一的，不予评星：


1.微生物指标不符合GB 15979相关要求；


2.纤维名称标注错误或未标注；


3.检测项目不适用或未检验，无法进行综合评定。

	
	≥5 且 ＜10
	
	
	★★★★☆
	纤维名称标注不规范，但含量偏差在标准允差范围内
	★★★★
	4级
	★★★★
	≥40且＜50 N
	≥30且＜40 N
	★★★★
	3～4
	★★★★
	

	
	≥10 且 ＜50
	
	
	★★★★
	纤维名称标注规范，但含量偏差超出标准允差范围
	★★★
	3—4级
	★★★
	≥30-40 N
	≥20且＜30 N
	★★★
	3
	★★★
	

	
	≥50 且 ＜100
	
	
	★★★☆
	纤维名称标注不规范，含量偏差超出标准允差范围
	★
	3级
	★★
	≥20-30 N
	≥10且＜20 N
	★★
	2～3
	★★
	

	
	≥100 且 ≤200
	
	
	★★★
	-
	-
	＜3级
	★
	＜20 N
	＜10 N
	★
	≤2
	★
	

	备注
	
	若某方向有实测值，用实测值；若缺失（因形状无法取样），则用该品类该方向所有样品实测值的中位数替代。单项星级根据纵向、横向星级各50%权重计算。
	


	北京市消费者协会一次性毛巾比较试验测试结果

	序号
	样品名称
	商标
	生产日期或批号
	规格型号
	产品执行标准
	单价（元/条）
	安全性（测试项目（单位））
	性能测试（测试项目（单位））
	综合评星

	
	
	
	
	
	
	
	细菌菌落总数

限值：≤200
（CFU/g）
	特定微生物
	真菌菌落总数

限值：≤100
（CFU/g）
	评星
	纤维含量


（%）
	评星
	起球


（级）
	评星
	断裂强力


（N）
	评星
	耐湿摩擦色牢度


（级）
	评星
	吸水性


（s）
	评星
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	大肠菌群
	铜绿假单胞菌
	金黄色葡萄球菌
	溶血性链球菌
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	一次性绵柔毛巾
	班哲尼
	2026.01.02
	30×70cm(2条装)
	FZ/T 64005 GB 15979
	1.78 
	60
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	30
	★★★
	粘纤100 
	★★★★★
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向95
	纬向/横向75 
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.1
	★★★★★
	★★★★☆

	2
	尔木萄轻柔免洗大毛巾柔巾
	尔木萄
	2025/07/20
	35*70cm
	GB/T 40276
	3.88 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	粘纤100 
	★★★★
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向100
	纬向/横向62 
	★★★★☆
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.2
	★★★★★
	★★★★★

	3
	诺兰森迪一次性毛巾
	诺兰森迪
	2025/11/20
	一片装 35cm*65cm
	Q/FBLY 004-2024
	2.13 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	粘纤100 
	★★★★★
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向100
	纬向/横向51 
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.2
	★★★★★
	★★★★★

	4
	一次性绵柔毛巾
	无印良品
	20251202
	30cm×70cm (2条装) 
	Q/YZND 002-2023


GB 15979
	5.83 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	粘纤100 
	不予评星（名称标注错误）
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向110
	纬向/横向62 
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.1
	★★★★★
	不予

	5
	维达牌100%木源纤维洗脸柔巾
	维达
	20250629T01 2 10:39
	单层200mmx200mm/张 净含量:70抽/包
	GB/T40276 GB15979
	0.20 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	再生纤维素纤维100 
	★★★★★
	起球 4
	★★★★
	不适用
	
	不适用
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.2
	★★★★★
	不予

	6
	德佑牌柔巾
	德佑
	2026/01/30
	200mm×200mm  160片
	GB 15979


GB/T 40276
	0.11 
	30
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	10
	★★★★
	粘纤100 
	★★★☆
	起球 4
	★★★★
	不适用
	
	不适用
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.2
	★★★★★
	不予

	7
	一次性绵柔毛巾(柔巾)
	巴迪高
	20260102
	30×70cm(1条装)
	GB 15979-2024


GB/T 40276-2021
	2.23 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	粘纤100 
	★★★★★
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向120
	纬向/横向68 
	★★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.2
	★★★★★
	★★★★★

	8
	欧亿姿男士悬挂式洗脸巾
	欧亿姿
	生产批号：20251121
	片数:约120片产品规格:24x20cm
	GB/T40276 GB15979
	0.21 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	粘纤100 
	★★★★
	起球3- 4
	★★★
	-
	纬向/横向76
	★★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.1
	★★★★★
	★★★★★

	9
	一次性毛巾
	白洁雅
	2025年10月09日
	1PC
	Q/321322PYFZ 001


GB 15979
	1.29 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	聚酯纤维56.5


棉43.5
	不予评星（名称标注错误）
	起球 3-4
	★★★
	经向/纵向150
	纬向/横向65 
	★★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.1
	★★★★★
	不予

	10
	蓓安适®便携纯棉毛巾
	蓓安适
	2026.01.12
	尺寸：30×70cm
	Q/SFSW 05
	2.16 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	棉100
	★★★★★
	起球 3-4
	★★★
	经向/纵向75
	纬向/横向39 
	★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.2
	★★★★★
	★★★★☆

	11
	一次性毛巾
	四万公里
	2024年05月06日
	一次性毛巾（2条装）规格尺寸：30cm×70cm
	Q/JM 004-2023 GB 15979
	1.31 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	粘纤100 
	不予评星（名称标注错误）
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向110
	纬向/横向50
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.1
	★★★★★
	不予

	12
	一次性毛巾
	古旭
	2025年1月20日
	规格:30*70cm
	Q/XZGX002
	1.40 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	棉 50.9


聚酯纤维 49.1
	不予评星（名称标注错误）
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向230
	纬向/横向58
	★★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.1
	★★★★★
	不予

	13
	一次性毛巾
	千梦柔
	2026年1月1日
	1PC
	Q/YZHC001-2025 GB15979-2024
	0.55 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	棉 52.3


聚酯纤维 47.7
	不予评星（名称标注错误）
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向190
	纬向/横向43
	★★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.1
	★★★★★
	不予

	14
	中科美纺一次性毛巾
	未标注
	2026/1/31
	加厚30*60 cm
	/
	0.28 
	10
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	10
	★★★★
	棉 46.2


聚酯纤维 53.8
	不予评星（未标注）
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向150
	纬向/横向30
	★★★★
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.1
	★★★★★
	不予

	15
	全棉日抛毛巾
	全棉时代
	20251005
	80cm×32cm
	Q/QMSD 029
	4.63 
	＜5
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★★★
	 棉100
	★★★★★
	起球3- 4
	★★★
	经向/纵向180
	纬向/横向39 
	★★★☆
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.1
	★★★★★
	★★★★★

	16
	洁丽雅一次性面巾（柔巾）
	洁丽雅
	20260101
	60cm×30cm


2片/包
	GB/T 40276-2021


GB 15979
	0.86 
	60
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	★★★☆
	再生纤维素纤维100 
	★★★★★
	起球 4
	★★★★
	经向/纵向92
	纬向/横向49 
	 ★★★☆
	4-5
	★★★★★
	吸水性1.1
	★★★★★
	★★★★☆

	星级评价规则
	＜5
	有任何一项检出，不予评星。
	≥10，单项星级下调半星。
	★★★★★
	纤维名称标注规范，含量偏差在标准允差范围内
	★★★★★
	4-5级
	★★★★★
	≥120 N
	≥60 N
	★★★★★
	≥4
	★★★★★
	≤1.2秒
	★★★★★
	根据权重算加权平均，其中微生物权重占25%，纤维含量标识、吸水性各占20%，断裂强力占15%，起球等级、耐湿摩擦色牢度各占10%。。≥4.5五星，≥4.0且＜4.5四星半，≥3.5且＜4.0四星，≥3.0且＜3.5三星半，<3.0三星。样品存在以下情形之一的，不予评星：


1.微生物指标不符合GB 15979相关要求；


2.纤维名称标注错误或未标注；


3.检测项目不适用或未检验，无法进行综合评定。

	
	≥5 且 ＜10
	
	
	★★★★☆
	纤维名称标注不规范，但含量偏差在标准允差范围内
	★★★★
	4级
	★★★★
	≥100且＜120 N
	≥50且＜60 N
	★★★★
	3～4
	★★★★
	＞1.2且≤3秒
	★★★★
	

	
	≥10 且 ＜50
	
	
	★★★★
	纤维名称标注规范，但含量偏差超出标准允差范围
	★★★
	3—4级
	★★★
	≥80且＜100 N
	≥40且＜50 N
	★★★
	3
	★★★
	＞3且≤5秒
	★★★
	

	
	≥50 且 ＜100
	
	
	★★★☆
	纤维名称标注不规范，含量偏差超出标准允差范围
	★
	3级
	★★
	≥60且＜80 N
	≥30且＜40 N
	★★
	2～3
	★★
	＞5且≤10秒
	★★
	

	
	≥100 且 ≤200
	
	
	★★★
	-
	-
	＜3级
	★
	＜60 N
	＜30 N
	★
	≤2
	★
	＞10秒
	★
	

	备注
	
	若某方向有实测值，用实测值；若缺失（因形状无法取样），则用该品类该方向所有样品实测值的中位数替代。单项星级根据纵向、横向星级各50%权重计算。
	




